Zadávací dokumentace - Oprava střechy  zimního  stadionu - zatěsnění  podélných liniových  detailů mezi  spoji plechových  PZ  svitků - popis prací, výkaz  výměr

Popis  stávajícího  stavu

Jednotlivé  svitky pozinkovaného  plechu jsou podélně vzájemně  spojované přes  spoj  na lati o  rozměru  cca 50 x 50 mm. Vytažení  plechu  na  lať  je  cca 30- 40 mm, lať  je překryta  krycím  plechem  tvaru U. Krycí  plech  je  kotven  do  latě vruty  s podložkou.

Popis  prací  a  dodávek.

Podélné plechové  spoje střechy nízkého  a středního oblouku  budou  přelepeny  samolepícím  pásem.

Délka spojů je celkem cca  1 500 bm. / nízký  a střední  oblouk/

Technologický  postup  opravy , výkaz  výměr :

1. Obroušení původního  nátěru z plechové

krytiny z obou stran / 2x 1500 m /

podél spoje v šíři 100 mm                                  3000 bm

2. Obroušení původního  nátěru z plechové

krytiny zákrytové  lišty  tvaru U                           1500 bm

3. Obroušení  hlavy  šroubů  zákrytové  lišty             3200 ks

4.  Očištění  a  odmaštění pruhu plechu

šíře 400mm / před přilepením izolace/                 1500 bm

5.  Dodávka a montáž  pásu - přilepení

samolep. pásu na podélné spojení plechů

přes stávající plechovou krycí  lištu                      1500 bm

Samolepící  pás přilepený  na  spoj bude  mít v napojení  přesahy min. 50 mm.

Požadavky  na  samolepící  pás :

samolepící pás na bázi technologie CrepTec.  šířka 300mm, tloušťka. min. 1,2 mm , složení pásu : vrapovaná hliníková fólie s akrylátovou povrchovou úpravou, PET vrstva z netkané textilie, celoplošná vrstva butylkaučuku a podélně dělená separační fólie.

Odolnost UV  záření, voděodolnost, formovatelnost podle tvaru podkladu, přilnavost  na  plech, lepicí vrstva po celé ploše rubové strany , doporučení pásu výrobcem pro těsnění spojů  detailů  a oprav střech  / např. EasyFlasch /

Uchazeč k nabídce předloží technický  list výrobce samolepícího  pásu.